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Cenník PRÍRODNÉ IZOLÁCIE platný od 1.5.2026


[image: ] Ecoisol flex konopná izolačná rohož		         			Objemová hmotnosť 35±5kg/m³
	
	
	
	
	
	
	

	hrúbka (mm)
	rozmery    (mm)
	ks/bal
	balenie
	paleta
	m²v m³
	cena / m²

	
	
	
	m²
	m³
	m²
	m³
	
	

	40
	1100 x 600
	12
	7,92
	0,317
	79,20
	3,168
	25,00
	5,33 €

	60
	1100 x 600
	8
	5,28
	0,317
	52,80
	3,168
	16,67
	7,25 €

	80
	1100 x 600
	6
	3,96
	0,317
	39,60
	3,168
	12,50
	9,66 €

	100
	1100 x 600
	5
	3,30
	0,330
	33,00
	3,300
	10,00
	12,08 €

	120
	1100 x 600
	4
	2,64
	0,317
	26,40
	3,168
	8,33
	14,50 €

	140
	1100 x 600
	4
	2,64
	0,370
	26,40
	3,696
	7,14
	16,91 €

	160
	1100 x 600
	3
	1,98
	0,317
	19,80
	3,168
	6,25
	19,33 €

	180
	1100 x 600
	3
	1,98
	0,356
	15,84
	2,851
	5,56
	21,75 €



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λᴅ 				W/m.K		0,039		
Merná tepelná kapacita c 				J/kg.K		1700
Trieda reakcie na oheň						C-s2, d0
Faktor difúzneho odporu μ						≤2
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti ɑ						0,7
Trieda zvukovej pohltivosti ɑW						C


[image: ] Ecoinsul Panel konopná izolačná doska     	Objemová hmotnosť 130±5kg/m³ (20-30mm)
						Objemová hmotnosť 100±10kg/m³ (od hrúbky 40mm)
	
	
	
	
	
	
	

	hrúbka (mm)
	rozmery    (mm)
	ks/pal
	paleta
	
	m²v m³
	cena / m²

	
	
	
	m²
	m³
	
	
	
	

	20
	1100 x 600
	200
	132,00
	2,640
	
	
	50,00
	7,04 €

	30
	1100 x 600
	134
	88,44
	2,653
	
	
	33,33
	9,00 €

	40
	1100 x 600
	106
	69,96
	2,798
	
	
	25,00
	12,00 €

	50
	1100 x 600
	84
	55,44
	2,772
	
	
	20,00
	15,00 €

	60
	1100 x 600
	72
	47,52
	2,851
	
	
	16,67
	18,00 €

	80
	1100 x 600
	52
	34,32
	2,746
	
	
	12,50
	24,00 €

	100
	1100 x 600
	42
	27,72
	2,772
	
	
	10,00
	30,00 €

	120
	1100 x 600
	36
	23,76
	2,851
	
	
	8,33
	36,00 €

	140
	1100 x 600
	30
	19,80
	2,772
	
	
	7,14
	42,00 €

	160
	1100 x 600
	26
	17,16
	2,746
	
	
	6,25
	48,00 €



Izolačné dosky sú pre zatepľovací systém predvŕtané od hrúbky 50mm (treba to uviesť v objednávke). 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λᴅ 				W/m.K		0,039
Merná tepelná kapacita c 				J/kg.K		1700
Trieda reakcie na oheň						C-s2, d0
Faktor difúzneho odporu μ						≤2
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti ɑ						1
Trieda zvukovej pohltivosti ɑW						A

Odber konopnej izolácie je len po ucelených paletách. Do ceny izolácie sa pripočítava cena palety za 15,-€/ks.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH a dopravy z výrobného závodu v ČR.
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