CHARAKTERISTIKA:

Náterová hmota na báze odfarbeného šelaku, oleja a carnaubského vosku  rozpustená v kvasnom alkohole, príjemnej vône s vyrovnávajúcim účinkom.

ihD atest: neobsahuje škodlivé látky.

DIN EN 71-3

(bezpečnosť hračiek)

bez prostriedkov na

ochranu dreva

neobsahuje žiadne nebezpečné látky podľa prílohy § 1 ChemVerbotsV,

potvrdené 23.04.2007

Produkt spĺňa úlohy „Nariadenia o rozpúšťadlových farbách

a lakoch“ ChemVOCFarbV

z 23.12.2004

(smernica Decopaint)

Kat. A/h – 2010 750g/l

Produkt max.     715g/l

Oblasti použitia

Na drevá v interiéri, ako sú obývacie izby, spálne a detský nábytok, ideálna aj na lakovanie vnútra skríň a detských hračiek. Po natužení i kuchynské linky. Na univerzálnu povrchovú úpravu drevených výrobkov (veľmi vhodný podklad je svetlé drevo), pracovné dosky a nábytku, podláh a obloženia. Ľahko spracovateľný hodvábny plniaci základ a finálna úprava. Rýchlo schnúci s dobrou plnivosťou, odolnosťou proti vode a stálofarebný. Je vhodný tiež na OSB dosky.

Odporúčania pre spracovanie

Jedno-až dvojvrstvový náter so 40-60g/m² na vhodných podkladoch, maximálne množstvo mokrého filmu 80g/m².

Ošetrenie podkladu: na čisté, suché drevo podľa druhu, spôsobu nanášania a želaného výsledku.

Odstupňované brúsenie surového dreva brusivom so zrnitosťou 180-320 / zbaviť prachu.

Materiál pred použitím dobre rozmiešať a pretriasť !

Vytvrdenie 10:1 s OR 5170 zvýši mechanickú a chemickú stabilitu povrchu.

Čas spracovateľnosti po namiešaní 2h pri 20°C.

Tužidlo obsahuje izokyanát, prosím dbať bezpečnostné odporúčania.

Sušenie

Závisí od naneseného množstva, teploty laku a okolia, spôsobu nanášania a základného materiálu.

Vhodný na brúsenie: po 30 - 60min 20°C, podľa hrúbky vrstvy.

Urýchlené sušenie je možné: 30 - 40°C

Prelakovanie: je možné tým istým materiálom alebo vhodnými bezfarebnými materiálmi podobného zloženia.

GE 17102 nespracovávať s lakmi a moridlami na NC báze.

Príklad postupu

Zariadenie detskej izby, prírodný javor matný

- prebrúsenie dreva zrnom 180-220

- základovanie 1x 40-60g/m² Proterra Resit GE 17102

- sušenie 30 - 60 min  pri 20°C

- leštiace brúsenie zrnom 400

  - konečný finiš 1x 40-60g/m² Proterra Resit GE 17102

Technické údaje

Forma dodávky:          	kvapalina

Farebný odtieň:	          	žltkastý

Stupeň lesku:		matný (8-10%)

(DIN 67530 / 60°)

Dodávaná viskozita:   	19-21s / DIN 4 mm/20°C

Neprchavá zložka:      	18-20%

Hustota:  	          		0,860kg/l pri 20°C

Bod vzplanutia:           	> 22°C

Skladovateľnosť:        	min. 1 rok v uzatvorenom   		          	originálnom obale  Skladovacia teplota:  		10 – 30°C

Skladová trieda podľa BetrSichV: F ľahko zápalný

Postup použitia

Vzduchové striekanie:

veľkosť trysky:             	1,5 – 1,8mm

striekací tlak:               	2 – 3 bar

Airless striekanie:

veľkosť trysky:             	0,23 – 0,28mm

striekací tlak:              	80 – 100 bar

Air-mix striekanie:

veľkosť trysky:             	0,23 – 0,28mm

striekací tlak:              	60 – 80 bar

obaľovací tlak:		1 – 1,5 bar

Štetcom:

Vhodné sú štetce hrubé a mäkké z prírodných štetín. Prebytok úplne odstrániť.

Osobitné odporúčania

Na tmavých drevách ako orech, jelša atď., môže byť vyrovnávajúci účinok nežiaduci. Odporúčame v takom prípade pridať až 20% GE 17197 (neodfarbený šelak).

Nehrozí žiadne nebezpečenstvo samovznietenia. Materiál neobsahuje žiadne oxidatívne sa vysúšajúce oleje!

Po dostatočnom vyschnutí je možné prelakovanie s GE 17102.

Všeobecné odporúčanie pre spracovanie

Prosíme urobiť skúšobný náter za obvyklých podmienok! Nie je vhodné nanášať veľké vrstvy materiálu. Teplo a dobré vetranie urýchľujú schnutie.

Údaje pre objednávanie

Obj. č.:                         	GE 17102

veľkosti balenia:          	25 litrov, (1, 3, 5, 10lit.)

výdatnosť:                    	10 - 15 m²/l

riedidlo:                        	GV 1701

tužidlo:			OR 5170 pre chem. odolnosť

čistenie povrchov:        	Proterra Reiniger GR 1900

renovácie a opravy:		GE 17102 alebo GZ 180

čistenie náradia:        		GV 1701, C 6000, acetón

Všeobecné odporúčania / vylúčenia

Uvedené údaje majú poradný charakter a sú založené na najlepších znalostiach a starostlivom skúmaní stavu techniky. Z týchto údajov  nemôže byť vyvodzovaná  právna záväznosť.

Bezpečnostné údaje podľa nariadenia (EG)

č. 1907/2006 sú Vám k dispozícii.

# Text boxes

technický list

02/2018

# Proterra Resit  GE 17102